IEVATAS SFS-5030

IEVATAS SFS-5030은 SPANDEX filament용 방사 유제로  적합하다.

Ⅰ. 성 상

외     관  : 무색 투명 균일 액상

이  온 성  : 음이온 / 비이온성

pH    : 4 ~ 6(Neat 용액)

용 해  성  : 물에 약 20% 정도 용해(비수용성Type)

Ⅱ. 특징

1. 원사에 균일 부착성이 우수하여 적절한 F/F 및 F/M 마찰 특성을 부여한다.

2. Alkyl phosphate Na-salt가 첨가되어 대전방지성이 양호하다.

3. Polydimethylsilioxane과 Refined mineral oil이 적절하게 배합되어 원액 안정성이 우수하여

해사 시 내층, 외층간 해사장력 변동이 적고, 균일한 해사장력을 부여한다.

4. 비이온계면활성제가 함유하고 있어 정련성이우수하고, 적절한 F/F 마찰력을 부여하여

Cake-foam이 양호하다.

5. 중금속 비누염이 적정량 첨가되어 있어 원사의 장기 보관 시에도 해사성이 양호하다.

6. 방사 시 비산을 최소로 유도하기 위하여 비산 방지제가 함유되어 있다.

Ⅲ. 사용방법

원액(Neat)으로  방사 직후의 미연신Filament에 급유하며 모든 급유 방법에 적용 가능하다.

균일 OPU(%)를 유지하기 위하여 원액의 관리 온도가 필요하며, 일반적으로 25~40℃를 추천

한다.

V.  보관방법

드럼 보관 상에서 1년간 안정하며, 일반적인 조건 하에서는 안정하다. 동절기에 원액이 동결될

수도 있으나, 약 50℃ 정도에서 가온하여 재사용 하여도 제품의 성능에는 전혀 이상이 없다.

IV. 포장단위

170kg PVC, 850Kg HDPE Drum

PND COSCHEM CO., LTD.